Благодарим Вас за приобретение продукции ТМ «ТОКАН». Наша продукция соответствует требованиям всех стандартов, не содержит вредных и токсичных веществ, при соблюдении всех технологических условий приготовления и использования отличается высокой прочностью и надежностью  при дальнейшей эксплуатации, а разумное сочетание цены и качества позволит получить отличный результат.

1. Общие положения.

1.1. Технологическая карта  по производству облицовочных работ с использованием клеевых смесей «ТОКАН»  составлена в соответствии с требованиями ТУ У  В.2.7.-26.6-30509305-001-2003, разработанными и утвержденными в установленном порядке,  и   ДСТУ Б В.2.7-22.

1.2. Технологическая карта разработана на устройство 100м2 облицовки строительных конструкций керамическими плитками, керемогранитом, плитками из стекла и природного камня, каменного литья, гипсокартонных листов и гипсоблоков, ДВП, ДСП, а также крепление любых штучных  материалов.

1.3.  Технологическая карта на облицовочные работы может применяться в промышленном и гражданском строительстве; во время возведения новых сооружений; при ремонте и эксплуатации уже существующих объектов; при ручном и механизированном процессе производства работ.

1.4. Технологическая карта разработана на облицовывание как внутри, так и снаружи зданий и сооружений. Облицовочные работы начинают производить после окончания строительно-монтажных и ремонтных специализированных работ при температуре воздуха и поверхности конструкций не менее чем плюс 5ºС и не выше плюс 30ºС.

1.5. Во время привязки данной технологической карты к конкретному объекту строительства в процессе разработки проекта производства работ (ППР), необходимо установить следующие параметры:

- состав и объем работ, которые необходимо выполнить до начала производства облицовочных работ;

- состав и объем работ, которые необходимо  выполнить во время производства облицовочных работ;

- марки и количество материалов, которые будут использоваться для облицовывания;

- средства подмащивания для ведения работ на высоте, механизмы, устройства,   электро-, пневмо- и ручной инструмент для производства облицовочных работ.

1.6.  Клеевые смеси «ТОКАН» обеспечивают высокую прочность сцепления облицовочных материалов с разными поверхностями оснований: бетонными, кирпичными, цементно-песчаными, гипсокартонными, пенобетонными и др., при этом сохраняя свои свойства под воздействием минусовых температур, водной среды, статических и динамических нагрузок и прочих эксплуатационных воздействий.

1.7.  Готовые к применению растворные смеси приготавливают непосредственно на месте выполнения работ путем смешивания сухой смеси с заданным количеством воды (расход воды приводится на заводской упаковке для каждого конкретного состава).

1.8. Номенклатура клеевых смесей и смесей для заполнения межплиточных швов приведена в нижеследующих таблицах.

Номенклатура клеевых смесей «ТОКАН»

Таблица 1.1

| Марка | Наименование клеевого состава |
| --- | --- |
| ТОКАН-СК | Цементно-полимерный клей для плитки с водопоглощением более 5% |
| ТОКАН-1СК | Цементно-полимерный клей для плитки с водопоглощением более 3% |
| ТОКАН-2СК | Цементно-полимерный клей для керамогранита, природного камня и стекла |
| ТОКАН-3СК | Белый цементно-полимерный клей для мрамора, стекла и природного камня светлых тонов |
| ТОКАН-4СК | Гипсово-полимерный клей для монтажа гипсокартона и кладки любых блоков внутри помещений |
| ТОКАН-2МСК | Эластичный цементно-полимерный клей для плитки |

Номенклатура смесей для заполнения межплиточных швов (затирки)

Таблица 1.2

| Марка | Наименование состава |
| --- | --- |
| ТОКАН-3БС | Белая цементно-полимерная мелкозернистая смесь для заделки швов между плитками. Для наружных и внутренних работ |
| ТОКАН-3СС | Серая цементно-полимерная мелкозернистая смесь для заделки швов между плитками. Для наружных и внутренних работ |

2. Материалы, применяемые для облицовочных работ.

2.1. Материалы, используемые при изготовлении смесей, соответствуют требованиям нормативных документов, а импортные материалы имеют гигиенические заключения Минздрава Украины и документы о качестве.

2.2. Облицовка  предусматривает ряд работ по подготовке поверхности строительных конструкций. Рекомендованные материалы «ТОКАН»  для подготовительных работ приведены в таблице.

Материалы, применяемые для подготовки основания поверхности

Таблица 2.1

| Марка | Применение | Упаковка. Расход на 1м2 слоем 1мм |
| --- | --- | --- |
| ТОКАН-П Марка 150 | Устройство и ремонт поверхностей бетонных и цементно-песчаных стяжек полов | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход: 1,4-1,5кг. |
| ТОКАН-ПС Марка 150 | Самовыравнивающаяся цементно-полимерная смесь для устройства поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям под облицовку плиткой. Для внутренних работ | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход: 1,4-1,5кг. |
| ТОКАН-ПС1 Марка 120 | Самовыравнивающаяся цементно-полимерная смесь для устройства поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям под облицовку плиток. Для внутренних работ | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход: 1,5кг. |
| ТОКАН-ГП Марка 150 | Самовыравнивающаяся гипсово-полимерная смесь для устройства поверхностей стяжек полов в жилых и общественных зданиях по основаниям под облицовку плиток. Для приготовления легких бетонных теплоизоляционных и звукоизоляционных наливных полов | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход:1,3-1,4кг. |
| ТОКАН-1 | Гипсово-полимерная шпаклевочная смесь для стен и потолков внутри здания. Шпаклевка по гипсокартону. Для внутренних работ | Многослойные бумажные мешки массой нетто 20кг Расход: 0,8-0,9кг. |
| ТОКАН-2 | Белая цементно-полимерная армированная шпаклевочная смесь для влажных помещений и работах на фасадах | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход: 1,1кг. |
| ТОКАН-2С | Серая цементно-полимерная армированная шпаклевочная смесь для влажных помещений и работах на фасадах | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход: 1,1кг. |
| ТОКАН-ВШ | Гипсовая улучшенная штукатурная смесь для стен и потолков. Для внутренних работ. Штукатурка с повышенной тепло-, звукоизоляцией | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход: 0,9-1,1кг. |
| ТОКАН-НШ | Цементно-известковая улучшенная штукатурная смесь для стен и потолков. Выравнивающая штукатурка для фасадов. Для внутренних и наружных работ | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход:1,3-1,4кг. |
| ТОКАН-НШ1 | Цементно-известковая полимерная армированная штукатурная смесь для стен и потолков. Выравнивающая штукатурка для фасадов с повышенной водостойкостью и морозостойкостью. Изоляционная штукатурка | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг Расход: 1,3-1,4кг. |

2.3.  Согласно ДБН  В 2.6-22-2001, клеевые смеси – это полимерминеральные системы, которые содержат минеральные вяжущие, наполнители и полимерные добавки, которые регулируют физико-механические  свойства растворных смесей.

2.4.  Клеевые сухие строительные смеси «ТОКАН» для облицовочных работ по  физико-химическому составу подразделяются на две группы: на основе цемента (ТОКАН-СК, ТОКАН-1СК, ТОКАН-2СК, ТОКАН-3СК, ТОКАН-2МСК) и на основе гипса (ТОКАН-4СК).

Клеевые смеси, применяемые для облицовочных работ

Таблица 2.2

| Марка клеевой смеси | Состав | Применение | Упаковка. Расход на 1м2 слоем 1мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОКАН-СК | Портландцемент М500, кварцевый и карбонатный наполнители, водоудерживающая и стабилизирующая добавки | Для облицовки керамическими плитками и плитками с водопоглощением более 5% бетонных, кирпичных и цементно-песчаных оснований | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 1,35кг. |
| ТОКАН-1СК | Портландцемент М500, кварцевый песок, полимерная добавка, водоудерживающая добавка, компенсатор усадки | Для облицовки керамическими плитками и плитками с водопоглощением более 3% бетонных, кирпичных и цементно-песчаных недеформируемых оснований | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 1,4кг. |
| ТОКАН-2СК | Портландцемент М500, кварцевый песок, полимерная добавка, армирующее волокно, водоудерживающая добавка | Для приклеивания керамогранита, стеклянных плиток и плиток из природного камня с водопоглощением менее 3% на бетонную, кирпичную, цементно-песчаную основы, которые подвергаются незначительным деформациям | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 1,25кг . |
| ТОКАН-3СК | Белый портландцемент М600, кварцевый песок, тонкий наполнитель, полимерная, водоудерживающая, пластифицирующая, интесифицирующая твердение и ингибирующая добавки | Крепление плитки из мрамора, природного камня, стекла, каменного литья и других материалов светлых тонов на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых основаниях внутри и снаружи | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 1,2-1,3кг. |
| ТОКАН-4СК | Гипсовое вяжущее, карбонатный наполнитель, полимерная, армирующая и водоудерживающая добавки, замедлитель сроков схватывания | Для внутренней бескаркасной облицовки поверхностей стен гипсокартонными листами, а также для монтажа перегородок из гипсоблоков и любых штучных материалов. Только для внутренних работ | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 2-4кг. (по маякам) |
| ТОКАН-2МСК | Портландцемент М500, кварцевый песок, полимерная и водоудерживающая добавки | Облицовка поверхностей пола и стен из бетона, кирпича, цементно-песчаного раствора, гипсокартона, ДСП и ДВП керамической, стеклянной плиткой, плиткой из природного камня внутри и снаружи здания. Возможно применение для облицовочных работ «плитка на плитку», террас, балконов, бассейнов, автомоек | Многослойные бумажные мешки массой нетто 25кг. Расход – 1,3кг. |

Основные физико-технические характеристики

Таблица 2.3

| Наименова-ние характерис-тики | Клеевые смеси |
| --- | --- |
|  | СК | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | 2МСК |
| Остаток на сите 0,63 | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | - | не более 0,5% |
| Остаток на сите 0,315 | - | - | - | - | не более 1% | - |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400-1480 | 1470-1520 | 1400-1450 | 1200-1250 | 800-850 | 1400-1450 |
| Объем воды затворения, л на 1кг сухой смеси | 0,18 | 0,18 | 0,17-0,19 | 0,21-0,23 | 0,30-0,34 | 0,17-0,19 |
| Сползание свежеуло-женной плитки, мм | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,5 | не более 0,2 | - | не более 0,5 |
| Открытое время выдержки клея, мин | не более 10 | не более 10 | не более 15 | не более 15 | не более 15 | не более 20 |
| Время корректиро-вания плитки, мин | не более 10 | не более 10 | не более 15 | не более 15 | не более 10 | не более 20 |
| Морозостой-кость, циклы | не менее 50 | не менее 50 | не менее 75 | не менее 75 | - | не менее 75 |
| Прочность клеевого соединения на отрыв, МПа | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,5 | не менее 0,8 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | не менее 3,5 | не менее 2,5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 2,5 | не менее 4 |
| Прочность на сжатие, МПа | не менее 10,5 | не менее 7,5 | не менее 10 | не менее 12 | не менее 7,5 | не менее 10 |

Строительные свойства клеевых смесей «ТОКАН»

Таблица 2.4

| Показатели | Марка смеси |
| --- | --- |
|  | СК | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | 2МСК |
| Удобоукладываемость | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ |
| Прочность сцепления с основанием | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | +++ |
| Морозостойкость | - | ++ | ++ | ++ | - | +++ |
| Фиксирующая способность | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Открытое время выдержки клеевой растворной смеси | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Время корректирования клеевого соединения | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Эластичность | - | - | + | + | - | ++ |

Обозначение уровня  свойств:

(+) – среднее,

(++) – хорошее,

(+++) – очень хорошее,

(-) – таким свойством не обладает

Общие физико-технические характеристики

Таблица 2.5

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Водоудерживающая способность | более 99,3% |
| Расслаиваемость | не более 0,001% |
| Прочность сцепления с основанием | не менее 0,5 МПа |
| Срок годности растворных смесей: - на основе цемента - на основе гипса | 60 минут 30 минут |
| Срок хранения сухих смесей в заводской упаковке при влажности воздуха не более 75%: - на основе цемента - на основе гипса | 6 месяцев 12 месяцев |
| Температура основания и окружающей среды при нанесении растворных смесей | от +5ºС до + 30ºС |
| Температура растворной смеси (наименьшее водопотребление) | от + 20ºС до +30ºС |
| Температурный режим эксплуатации затвердевших растворов: - на основе цемента - на основе гипса | от -40ºС до +200ºС от +5ºС до +50ºС |

2.5. Смеси для заполнения межплиточных швов являются полимерминеральными системами, которые содержат минеральные вяжущие, наполняющие и армирующие добавки, а также добавки, повышающие адгезионные и деформационные характеристики составов и снижающие усадку.

2.6. Смеси для заполнения швов между плитками, согласно ДБН В.2.6.-22-2001, должны:

-  вместе с облицовочными материалами придавать поверхности необходимые архитектурно-эстетические свойства;

- защищать конструкцию от проникновения влаги;

- быть устойчивыми к атмосферным, усадочным  и механическим воздействиям;

- морозостойкость должна составлять не менее 50 циклов;

- прочность сцепления с основой не менее 0,5 МПа.

Смеси, применяемые для заполнения межплиточных швов

Таблица 2.6

| Марка смеси | Состав | Упаковка. Расход на 1м2 при ширине шва 2-4мм. |
| --- | --- | --- |
| ТОКАН-ЗБС | Белый портландцемент М600, интесификатор твердения, тонкий силикатный и карбонатный наполнители, полимерная, пластифицирующая, водоудерживающая и армирующая добавки | Многослойные бумажные мешки массой нетто 2кг. Расход – 0,15- 0,3кг. |
| ТОКАН-ЗСС | Портландцемент М500, интенсификатор твердения, тонкий силикатный и карбонатный наполнители, полимерная, пластифицирующая, водоудерживающая и армирующая добавки | Многослойные бумажные мешки массой нетто 2кг. Расход – 0,15-0,3кг. |

Области применения затирок

Таблица 2.7

| Области применения | Марка смеси |
| --- | --- |
|  | ЗБС | ЗСС |
| Заполнение швов между плитками на стенах | ++ | ++ |
| Заполнение швов между плитками на полах с малой интенсивностью нагрузки | + | + |
| Заполнение швов между плитками на полах со средней и значительной интенсивностью нагрузки | - | - |
| Заполнение швов между листами гипсокартона | - | - |
| Заполнение швов шириной более 4мм | - | - |

Обозначения:

(+) – рекомендуется к применению;

(++) – особо рекомендуется к применению;

(-) – не рекомендуется применять.

Строительные свойства  затирок:

- удобоуладываемость;

- обладают водоудерживающей способностью;

- прочно сцепляются с основанием;

- морозостойкость;

- гидрофобность;

- пластичность;

- обладают стойкостью к трещинообразованию;

- истираемость;

- паропроницаемость

Основные физико-технические характеристики

Таблица 2.8

| Наименование характеристики | Марка смеси |
| --- | --- |
|  | ЗБС | ЗСС |
| Ширина шва, мм | 2-6 | 2-6 |
| Максимальный размер зерна, мм | 0,2 | 0,2 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 920-980 | 950-1000 |
| Объем воды затворения, на 1кг сухой смеси | 0,28-0,32 | 0,25-0,28 |
| Срок годности растворной смеси, мин | 60 | 60 |
| Прочность на сжатие, МПа: - через 1 сутки - через 28 суток | не менее 3 не менее 15 | не менее 2,5 не менее 12 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа: - через 1 сутки - через 28 суток | не менее 1,5 не менее 4,0 | не менее 1,5 не менее 4,0 |
| Усадка, % | не более 0,2 | не более 0,15 |

3. Инструменты, оборудование, приспособления, необходимые для облицовочных работ.

3.1. В приведенной таблице перечислены необходимые инструменты, оборудование и приспособления для производства облицовочных работ.

Таблица 3.1

| Наименование инструментов, оборудования, приспособлений | Марка, нормативный документ | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пескоструйный аппарат | - | Очищение поверхности от загрязнений |
| Пылесос промышленный | SE-60E | Очищение поверхности от пыли |
| Окрасочный агрегат высокого давления | 7000НА | Промывание поверхностей оснований |
| Электродрель с винтовой насадкой | ИЭ 1035 | Приготовление растворных смесей |
| Шлифовальная электрическая машина (угловая) | ИЭ-2107 ИЭ-2110 9150 «SKIL» | Механическое очищение поверхности основания в углах |
| Дрель Конаково двухскоростная (электроперфоратор) с набором сверл и насадок | ИЭ-1511 БЭ | Сверление отверстий для установления элементов крепления |
| Электрическая щеточная машина | «BOSCH» | Очищение поверхности основания от пыли |
| Металлические шпатели | ГОСТ 10778-83 | Заделка трещин, подмазывание отдельных мест основания |
| Щетка-макловица | ГОСТ 10597 | Грунтование поверхности основания |
| Ручной плиткорез | Diamant Boart (Бельгия) Kinzo(Нидерланды) | Ручное разрезание керамических плиток |
| Плоскогубцы |  | Отламывание частей плитки сразу после надреза |
| Электрический плиткорез для керамической плитки | Kinzo 8E3000 8E3040 | Разрезание керамической и фаянсовой плиток |
| Электрический плиткорез с верхним размещением алмазного диска | Diamant Boart, Kinzo | Разрезание плиток из природного камня, керамогранита и пр. |
| Нож или зубчатый резак | - | Для разрезания листов гипсокартона по разметке |
| Рубанок | - | Строгание краев листов картона |
| Ведра полиэтиленовые емкостью 5,20,30м3 | ГОСТ 27324 | Приготовление растворных смесей; подача их от места приготовления до места производства работ |
| Бетоносмеситель | СО 46 Б.2 | Приготовление растворных смесей объемом до 80л |
| Кельма | ГОСТ 9533 | Нанесение клеевой растворной смеси на поверхность облицовочных плиток |
| Шпатель с резиновым покрытием | - | Нанесение растворных смесей для заполнения межплиточных швов |
| Зубчатый шпатель | ГОСТ 10778 | Разравнивание клеевой растворной смеси |
| Резиновый молоток | - | Для корректирования керамических плиток на облицовочной поверхности |
| Уровень | ГОСТ 9416-83 | Для проверки отклонений по горизонтали |
| Влагомеры | ГОСТ 21196-75 | Проверка влажности поверхности основания |
| Правило | ГОСТ 25782-90 | Проверка горизонтальности и вертикальности |

4. Организация производства работ.

4.1.  Перед началом производства работ по облицовыванию поверхности необходимо:

- произвести осмотр объекта строительства  для определения объемов работ;

- на основании полученных данных составить проект производства работ ППР (если это необходимо);

- определить количество необходимых материалов, инструментов, оборудования, приспособлений, произвести доставку и складирование на территории строительной площадки;

- подготовить строительную площадку для производства облицовочных работ;

- выполнить все строительно-монтажные работы.

4.2. Осмотра состояния поверхностей конструкций производят визуально с использованием инструментов и приспособлений. Определяют состояние конструкций по таким параметрам: отклонение от горизонтальной и вертикальной поверхностей; наличие и величина механических повреждений сооружения; наличие и характер загрязнений поверхности конструкций, которые подлежат облицовыванию; прочность основания конструкции. Перечень методов контроля и применяемых при этом инструментов приведен в таблице.

Методы и способы контроля конструкций

Таблица 4.1

| Контрольный параметр | Метод контроля | Способ контроля |
| --- | --- | --- |
| Отклонения: - по вертикали - по горизонтали | Измерение отклонений | Отвес (ГОСТ 7948); штангенциркуль(ГОСТ 166). Правило (ГОСТ 25782); уровень (ГОСТ 9416); теодолит (ГОСТ 10529) |
| Наличие и размер трещин | Наличие - визуально, размеры трещин (ширину, длину, глубину) - измерение | Металлическая линейка (ГОСТ 427), рулетка (ГОСТ 7502) |
| Отклонения от проектного значения: - радиус криволинейных поверхностей | Измерение отклонений | Лекала, контрольная рейка длиной 2м |
| Прочность основы | Определение прочности способами неразрушающего контроля и простукиванием деревянным молотком (ГОСТ 22690: методы пластичных деформаций, ударного импульса, отрывания); (ГОСТ 17624: ультразвуковой метод); по контрольным образцам (ГОСТ 18105, ГОСТ 28570) | Киянка формующая (ГОСТ 11775); приспособления типа КМ, ВСМ, ПМ-2, Ц-22, А-1; индикаторы часового типа (ГОСТ 577); лупа (ГОСТ 25706); микроскоп (ГОСТ 8074); прибор ультразвуковой УК-14П, УК-10 |
| Влажность поверхностей конструкций | Измерение влажности нейтронным методом (ГОСТ 23422-87) | Влагомеры «СМ» (ГОСТ 21196, ГОСТ 25932), электронные влагомеры (ГОСТ 29027) |
| Ровность поверхности, высота выступов, глубина впадин | Измерение просветов между рейкой и основанием | Деревянная рейка (длина до 3м), штангенциркуль |

4.3.  При подготовке строительной площадки необходимо:

- определить размеры строительной площадки;

- места складирования материалов и инструментов;

- места расположения и размеры участков для приготовления растворных смесей;

- места сборов и складирования отходов производства;

- места отдыха работающих;

- установить ограждения строительной площадки и опасных мест производства работ;

- обеспечить освещение в вечернее и ночное время суток;

- обеспечить правильное и безопасное движение автотранспорта, использую при этом  предупреждающие знаки;

- обеспечить бесперебойную подачу воды для питьевых и хозяйственных нужд.

4.4.  Если на строительной площадке используются средства подмащивания, то необходимо выполнять требования ГОСТ 28012, ГОСТ 18347 и СНиП 3.4-80 для определения характеристики средств подмащивания и безопасной эксплуатации.

4.5. Перед началом облицовочных работ проводится подготовка основы. Поверхности, предназначенные для облицовывания, должны быть прочными, сухими и ровными. Основание не должно иметь отклонения от вертикали и горизонтали, которые превышают следующие допуски:

- для стен на длине 2м – до 3мм; во  всем помещении по вертикали – до 4мм, по горизонтали – до 6мм;

- для полов на длине 2м – до 4мм; во всем помещении – до 5мм.

4.6. После проведения работ по контролю за состоянием  конструкций, поверхности для облицовывания необходимо предварительно подготовить, очищая пыль, грязь и прочие вещества, которые могут уменьшить адгезию облицовки с основанием. В зависимости от вида поверхности необходимо выбрать способ подготовки. Перечень способов подготовки поверхности изложен в таблице.

Подготовка основания различного типа поверхностей для облицовочных работ

Таблица 4.2

| Материал основания | Способ подготовки |
| --- | --- |
| Бетон | Поверхность основания необходимо очистить от пыли, грязи и др. веществ, которые уменьшают адгезию клея с основой. Если температура поверхности выше +25ºС, то ее необходимо увлажнить |
| Цементно-песчаная штукатурка или стяжка | Поверхность основания очистить от пыли, грязи и др. веществ, которые уменьшают адгезию клея с основой. Если температура поверхности выше +25ºС то ее необходимо увлажнить. Слабые участки следует удалить и выровнять |
| Цементно-известковая штукатурка | Поверхность основания очистить от пыли, грязи и др. веществ, которые уменьшают адгезию клея к основе. Если температура поверхности выше +25ºС, то ее необходимо увлажнить. Если основа обладает большим водопоглощением, предварительно необходимо обработать грунтовкой |
| Гипсокартон | На поверхности гипсокартона необходимо создать водонепроницаемую пленку из нескольких слоев грунтовки |
| Краска масляная на бетонной или цементно-песчаной основе (внутри помещения) | Поверхность необходимо максимально обработать крупнозернистой наждачной бумагой. Удалить слой краски, которая утратила адгезию с основой. Поверхность необходимо прогрунтовать |
| Краска масляная на бетонной или цементно-песчаной основе (снаружи помещения) | Краску необходимо удалить механическим способом. Очищенную поверхность обработать грунтовкой |
| Вододисперсионные акриловые краски на бетонных или цементно-песчаных основаниях (внутри помещения) | Поверхность максимально очистить от краски, которая утратила адгезию с основой. Обработанную поверхность прогрунтовать |
| Вододисперсионные акриловые краски на бетонных или цементно-песчаных основания (снаружи помещения) | Краску необходимо зачистить механическим способом, после чего обработать грунтовкой |
| Кирпич | Слабые участки необходимо удалить, швы и трещины расшить, прогрунтовать и выровнять штукатурным составом с уровнем поверхности. Поверхность перед нанесением клея также следует обработать грунтовкой |
| Известковый или меловой побел | Побел максимально удалить, смыть водой, дать поверхности просохнуть, затем обработать грунтовкой |
| Гипсовая шпатлевка | Поверхность следует максимально очистить от слоя гипса и прогрунтовать двумя слоями грунтовки |
| Блоки из пористого бетона | Поверхность необходимо прогрунтовать и оштукатурить |
| Глазурованная и неглазурованная плитка | Поверхность очистить от грязи и пыли. Заполнить швы между плитками. Прогрунтовать поверхность грунтовкой «ТОКАН-Гр2» |

Материалы и приспособления, рекомендуемые для обработки поверхностей

Таблица 4.3

| Вид обработки | Способ обработки |
| --- | --- |
| 1. Очистка от рыхлых продуктов коррозии | Обработка поверхности пескоструйным или дробеструйным методом. В качестве абразивного материала рекомендуется применять песок или дробь размером 0.75-1.2мм. При небольших объемах работ поверхность следует очищать от рыхлых, непрочных слоев ручным строительным инструментом |
| 2. Обезжиривание | а) Обработка водными щелочными растворами, содержащими поверхностно-активные вещества (ПАВ). В качестве солей следует использовать карбонат натрия Na 2CO3, тринатрийфосфат Na2PO4, пирофосфат натрия Na4P2O7, триполифосфат натрия Na3PO4 2HaPO3. В качестве поверхностно-активных веществ рекомендуется использовать неионогенные ПАВ (ОП-7, ОП-10), представляющие собой продукты оксиэтилирования моно- и диалкилфенолов. Растворы солей должны быть 4-5-процентной концентрации. При приготовлении рекомендуется вводить в них не более 1% ПАВ б) Обработка органическими растворителями. Для обезжиривания рекомендуется применять такие растворители, как трихлорэтилен СНСI=CCI2, перхлорэтилен CCI2 =CCI2, уайт-спирит. При обработке мокрых и влажных поверхностей в хлорированные углеводороды рекомендуется вводить аммиак, триэтаноламин или уротропин в) Обработка эмульсионными составами, содержащими органические растворители, воду и ПАВ г) Очистка пятен невысыхающих масел. Обмазка пятен жирной глиной |
| 3. Очистка высолов | Обработка раствором соляной кислоты концентрацией до 6% с последующей обработкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН |
| 4 Очистка от пятен битума | а) Обработка скребками (при небольших объемах работ) б) Промывка растворителем (уайт-спиритом, нефрасами) |
| 5. Очистка от копоти | Промывка 3-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН |
| 6. Очистка от пятен водных и неводных красок | а) Обработка скребками (при небольших объемах работ) б) Обработка пескоструйным аппаратом (при небольших объемах работ) в) Обработка органическими и неорганическими смывками с последующей очисткой механическим способом. Из щелочных составов рекомендуется использовать растворенные в воде гидроксиды щелочных металлов, в которые добавляют ускоритель. В качестве ускорителя рекомендуется использовать трипропиленгликоль или его смесь с монофениловым эфиром этиленгликоля. Содержание ускорителя в составе - от 1% до 10% (по массе) Для удаления эпоксидных и полиуретановых покрытий рекомендуется использовать составы на основе неорганических кислот с последующей промывкой 4-процентным раствором гидроксида натрия NаОН Для удаления масляных красок рекомендуется использовать составы органических растворителей |
| 7. Очистка от пыли и грязи | а) Обдувание сжатым воздухом б) Пескоструйная обработка в) Промывка раствором карбоната натрия Nа2СО3 г) Промывка водой с введением ПАВ |
| 8. Удаление с поверхности следов очищающих составов | а) Механическая очистка (удаление с поверхности следов глины) б) Промывка водой г) Обдувание сжатым воздухом |
| 9. Сушка поверхности. Операция выполняется при необходимости – в случае очень сильного увлажнения, а также после очистки с последующей промывкой большим объемом воды | а) Естественная сушка при температуре 20±5ºС б) Обдувание теплым воздухом из калориферов |

5. Технология выполнения работ по облицовыванию поверхности.

5.1.  Подготовка облицовочных плиток.

Перед началом работ облицовочные плитки сортируют по форме, цвету и размерам. Бракованные изделия следует отложить отдельно (из них можно нарезать кусочки меньших размеров для облицовки угловых и криволинейных форм поверхности).

Для разрезания керамической плитки на ее лицевой стороне карандашом аккуратно намечают линию разреза, затем вдоль размеченной линии прикладывают линейку и с помощью стеклореза делают надрез (рис.5.1). Надрезанную плитку обеими руками слегка ударяют о край стола  или по специальной доске так, чтобы она раскололась по линии надреза (рис.5.2).

Рис.5.1. Разрезание плитки                                         Рис.5.2. Разламывание надрезанной

стеклорезом	           плитки о кромку ползуна

стеклореза

Для получения криволинейного очертания надлома керамической плитки необходимо по линии разметки со стороны глазурованного напыления отламывать кусочки плоскогубцами до получения нужного профиля (рис.5.3).

Отверстия в плитках получают с помощью сверла по камню (рис.5.4).

Рис.5.3.  Отламывания кусочка 	Рис.5.4.  Сверление отверстий в

плитки криволинейного	                 плитках

очертания

5.2.  Подготовка к облицовке гипсокартонных плит.

Гипсокартонная плита представляет собой слой модифицированного строительного гипса, оклеенный с двух сторон специальным картоном. Простой раскрой листов гипсокартона  выполняют с помощью разметочных инструментов, ножа или резака. Для сложной разметки (например,  для получения криволинейных очертаний или сложных геометрических форм, где требуется высокая точность размеров), используют специальные раскроечные станки, ручные дисковые пилы, ножовки с узким полотном с мелкими зубьями.

5.3.  Приготовление растворных смесей.

Клеевую растворную смесь приготавливают непосредственно на участке строительной площадки. Температура смеси должна  составлять 20-30ºС, что позволит получить требуемую консистенцию. При снижении температурных показателей смеси вязкость повышается, что приводит к увеличению воды затворения. Количество воды затворения может быть изменено не более чем на 5%.

Перемешивание растворной смеси необходимо производить низкооборотной дрелью с винтовой насадкой в течение 2 минут, затем выдержать без перемешивания 5 минут (это дает возможность полному растворению все имеющихся добавок). Затем снова перемешать в течение 2 минут. Клеевая смесь полностью готова к употреблению.

Время пригодности растворных смесей на основе цемента составляет 60 мин,  на основе гипса – 45 мин. В нормальных условиях (температура воздуха составляет +20ºС, относительная влажность воздуха – 60%) рекомендуется использовать свежеприготовленную смесь в течении 0,5 часа. Если во время указанных сроков происходит загустевание, то смесь можно дополнительно перемешать. При производстве работ не допускается восстанавливать начальную подвижность смеси добавлением воды, что может привести к снижению прочностных показателей.

5.4.  Нанесение клеевой растворной смеси на плитки

Приготовленная клеевая смесь наносится тонким слоем на подготовленную поверхность основания с помощью металлического шпателя или терки, затем разглаживается с помощью зубчатого шпателя. Размер зубьев шпателя зависит от размеров плиток. Соотношение размеров приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Размер плитки | 50х50 | 100х100 | 150х150 | 150х200 | 200х250 | 200х300 | 250х300 | 300х300 | 400х400 | 600х600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер зубьев шпателя | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | ≥12 |

Правильно подобранный размер зубьев шпателя и консистенция клея позволяет равномерно нанести клеевую растворную смесь на поверхность плитки.

5.5.  Приклеивание облицовочных плиток к поверхности основания.

После нанесения слоя клея, плитку необходимо приложить к стене и придавить      (рис.5.5). Затем снять и посмотреть какую площадь занимает клеевая смесь на обратной стороне. При этом растворная смесь должна покрывать не менее 65 %  поверхности плитки. Максимальная толщина слоя растворной смеси под плиткой не должна превышать 10мм (рис.5.6).

Рис.5.5.  Приложение плитки	Рис.5.6.  Растворная смесь должна

к поверхности основания	покрывать не менее 65% площади

поверхности

Плитки перед укладкой не стоит смачивать в воде. Корректирование положения плиток

должно производиться  в течение времени,  указанного в технической характеристике для каждого конкретного вида смеси.

5.6.  Схема облицовывания поверхности снизу вверх при длине стены до 4м (рис.5.7) и     свыше 4м (рис.5.8).

Рис.5.7.  Длина стены до 4м.                    Рис.5.8.  Длина стены свыше 4м.

1 – маячные плитки                               5 – вертикальный шнур (линия)

2 – неполная плитка                               6 – горизонтальный направляющий шнур

3 – фиксатор шнура	                               7 – горизонтальный маячный ряд

4 – шнур с отвесом	                            8 – вертикальный маячный ряд

5.7.  Схема облицовывания поверхности сверху вниз при длине стен до 4м (рис.5.9)

и свыше 4м (рис.5.10).

Рис.5.9.  Длина стены до 4м.                Рис.5.10.  Длина  стены свыше 4м.

1 – маячные плитки                               5 – неполная плитка

2 – шнур с отвесом                                 6 – фиксатор шнура

3 – вертикальный шнур (линия)           7 – горизонтальный направляющий шнур

4 – горизонтальный маячный ряд        8 – вертикальный маячный ряд плиток

5.8.  Схемы облицовывания прямоугольного пола площадью до 4м2 (рис.5.11)

и свыше 4м2  (рис.5.12).

Рис.5.11.  Площадь пола до 4м2.	Рис.5.12.  Площадь пола свыше 4м2.

1 – маячные плитки	     1 – продольные маячные ряды плиток

2 – контрольная рейка-правило	      2 – продольный направляющий шнур

длиной до 2м	      3 – маячный ряд короткой стены

3 – первый ряд плиток	      4 – неполные плитки

4 – растворная клеевая смесь	      5 – маячная плитка

5 – направляющий шнур с фиксаторами	      6 – шнур с фиксаторами

← направление облицовывания	       ← направление облицовывания

Рис.5.13.   Устройство плиток                            Рис.5.14.  Корректирование плиток

больших размеров  на полу                                     больших размеров на полу

Для создания равномерных швов требуемых размеров между плитками необходимо установить дистанционные крестики (рис.5.15). Дистанционный крестик представляет собой пластмассовый крестообразный ограничитель соответствующих размеров (размер выбирается в зависимости от требуемых размеров ширины шва). После устройства шва крестики удаляются вместе с излишками клеевой растворной смеси (рис.5.16).

Рис.5.15.  Установление крестиков                    Рис.5.16.  Удаление крестиков

5.9.  Приклеивание гипсокартонных листов к поверхности основания.

После разметки и разрезания листы гипсокартона укладываются лицевой стороной на чистый рабочий стол. Затем наносят клеевую растворную смесь в зависимости от вида основания следующими способами:

- ровное основание (бетонное): растворную смесь наносят тонким слоем  зубчатым шпателем по всей площади поверхности гипсокартонной плиты;

- с перепадами высоты до 20мм (кирпичная кладка, стены блоков): растворную смесь наносят маячковым способом по периметру и по середине гипсокартонного листа, расстояние между клеевыми маячками составляет 30-40см. Вдоль продольных кромок и по краю гипсокартонного листа, который примыкает к полу, клеевые маячки наносят с шагом около 5см. Толщина клеевого маячка зависит от вида клеевой растворной смеси.

- с перепадами высоты свыше 20мм: рекомендуется предварительно выровнять стены штукатурными смесями (выбор штукатурной смеси приведен в разделе №2 «Материалы»).

Гипсокартонные листы приклеивают впритык друг к другу. Корректировать плиты можно в течение 10-15 минут после приклеивания.

5.10. Заполнение швов между плитками.

К заполнению швов между керамическими плитками можно приступать после отвердевания клеевой смеси, но не раньше чем через 24 часа после приклеивания. Швы должны быть очищены от загрязнений (рис.5.17). Глубина швов между плитками должна быть одинаковой (3-4мм). Затирочный материал должен плотно прилегать к поверхности шва, не допуская образования трещин и пустот.

Затирочный материал наносится с помощью резинового шпателя или специальной терки для расшивки швов. Смесь наносят аккуратно, под углом для лучшего проникновения в межплиточные швы (рис.5.18).

Рис.5.17. Очищение влажной губкой	              Рис.5.18.  Заполнение швов

резиновым  шпателем

Остатки затирочной смеси рекомендуется удалять не сразу после нанесения. Это делается для того, чтобы не смыть еще не застывший клеевой раствор. Только через 10-15 минут можно осторожно влажной мягкой тряпкой удалить остатки затирочной смеси с поверхности плиток.

Для заделывания швов в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые), в местах стыков стен с полом (дверные коробки) и при наружных работах рекомендуется воспользоваться герметизирующим материалом. Во избежание загрязнения плиток герметиком можно предварительно оклеить плитки лентой-самоклейкой. Через 5 минут после нанесения герметизирующего материала поверхность шва смачивают водным раствором хозяйственного мыла и формируют шов. Самоклеющую ленту можно убирать. Выбор герметизирующего материала и сроки схватывания зависят от вида работ, типа плиток и  указываются на заводской упаковке для каждого конкретного вида герметика.

5.11. Заполнение швов между гипсокартонными плитами.

Заполнение швов между стыками гипсокартонных плит производится растворной смесью на основе гипса «ТОКАН-4СК» (рис.5.19). Для усиления прочностных характеристик шва применяется армирующая лента, изготовленная из картона или стекловолокна.

Сначала в стык, образованный между кромками плит, наносят первый слой гипсовой смеси и вертикальным движением выравнивают уложенную массу,  удаляя при этом  излишки (рис.5.20). Потом после начала схватывания армирующую ленту утапливают в образовавшемся шве. После окончательного схватывания первого слоя наносят второй, фиксирующий, слой. Когда все заполнение шва полностью высохнет необходимо произвести зачистку с помощью терки для получения ровного слоя.

Рис.5.19.  Заделка стыков между	Рис.5.20.  Устройства армирующей

гипсокартонными плитами	ленты и заделка смесью

смесью «ТОКАН-4СК» 	      «ТОКАН-4СК»

5.12. Проверка качества  облицовочных работ.

Выполненные работы по облицовыванию поверхности должны соответствовать следующим параметрам и требованиям:

- материал, его размер,  цвет и текстура должны соответствовать требованиям проекта;

- на облицованной поверхности не должно быть никаких загрязнений, пятен и разводов, которые могли появиться в результате неправильной транспортировки, загрязнении при выполнении работ или не удаленных остатков клеевых материалов;

- облицовочный материал не должен иметь трещин, отколов, царапин и вмятин;

- если поверхность облицовывается материалом одно цвета, то необходимо соблюдать однотонность и однородность; природный материал должен быть с плавным переходом оттенков и текстур рисунков;

- швы между стыками панелей и плит должны быть заполнены межплиточными смесями, иметь привлекательный декоративный вид;

- вертикальные и горизонтальные шва должны быть одного размера, цвета, не иметь трещин, неровностей и следов механических повреждений.

Кроме визуального контроля эстетической привлекательности необходимо произвести контроль с помощью приспособлений, которые позволяют определить такие дефекты, как отклонение от вертикальности или горизонтальности, неровность площади облицовывания, отклонение ширины межплиточных швов, наличие больших пустот между основанием и облицовочным материалом. Такой контроль позволяет предотвратить деформации и разрушения в процессе эксплуатации.

Методы контроля качества выполнения облицовочных работ

Таблица 5.2

| Параметр | Метод контроля | Способ контроля |
| --- | --- | --- |
| Толщина клеевого шва | Площадь нанесения на поверхности должна быть не менее 65%, толщина выбирается для конкретного вида клеевой смеси | Металлическая линейка (ГОСТ 427) |
| Отклонения облицовочных материалов от вертикали | Измерение отклонений | Уровень (ГОСТ 9392); отвес (ГОСТ 7948); штангенциркуль (ГОСТ 166); нивелир (ГОСТ 10528) |
| Вертикальность и горизонтальность межплиточных швов | Измерение отклонений | Металлическая линейка (ГОСТ 427); правило (ГОСТ 25782); уровень (ГОСТ 9392) |
| Неровность площади облицовывания | Измерение просветов между облицованной поверхностью и горизонтальной рейкой | Рейка длиной 2 м; металлическая линейка (ГОСТ 427) |
| Ширина межплиточных швов | Зависит от размеров облицовочных материалов; измерение ширины швов | Металлическая линейка (ГОСТ 427); штангенциркуль (ГОСТ 166) |
| Прочность сцепления плитки с основанием | Определение прочности сцепления по ГОСТ 28089-89 | Металлическая линейка (ГОСТ 427); устройство для измерения прочности сцепления с основанием (ГОСТ 28089-89) |
| Наличие пустот между облицовочной поверхностью и плитками | Простукивание; ультразвуковой метод | Молоток; ультразвуковые устройства |

6. Техника безопасности при производстве работ по облицовыванию поверхности.

6.1. Приступать к выполнению работ по облицовыванию  возможно только при наличии проекта выполнения работ (если это необходимо). К производству работ допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и прошедшие:

-  профессиональную подготовку и обучение безопасным методам выполнения работ;

-  предварительный медицинский осмотр согласно требованиям Министерства охраны здоровья Украины;

-  вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности.

6.2. Для обеспечения проведения безопасных производственных процессов необходимо:

-  придерживаться технологических процессов, методов и режимов выполняемых работ;

-  использовать надежные действующие контрольно-измерительные приборы, защитное оборудование и производить регулярные проверки;

-  рационально организовывать рабочие места  и месторасположение используемого оборудования;

-  безопасно хранить и транспортировать материалы;

-  применять средства индивидуальной защиты (СИЗ);

-  проверять состояние подъемных механизмов, кабелей, шлангов, высотного оборудования, ручного электрического и пневматического инструмента на холостом ходу.

6.3. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. При приготовлении растворных смесей содержание пыли сухих смесей в воздухе рабочей зоны не должно превышать 5 мг/м3.

6.4. Класс опасности сухих смесей согласно ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и токсиколо-гигиенического заключения:

-  при ингаляционном воздействии – 3 класс

-  при попадании в желудок – 4 класс

-  при попадании на кожу – 4 класс

6.5.  Сухие смеси «ТОКАН» соответствуют требуемым эколого-гигиеническим нормам и не оказывают токсического воздействия на организм человека, что подтверждается гигиеническими заключениями Министерства здравоохранения Украины, а также паспортами радиологического контроля. В воздушной среде, в сточных водах и в присутствии других веществ не образуют токсических соединений.

6.6.  Условия приемки компонентов для облицовочных работ, их хранение, технология и средства приготовления, транспортирования  и использования не должны приводить к загрязнению окружающей среды.

6.7 Строительная площадка, участки работ и рабочие места должны быть организованны согласно СНиП 3-4-80.

Зоны постоянно действующих опасных факторов должны быть ограждены сигнальными ограждениями, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407,                ГОСТ 12.4.059  и обозначены знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026.

Работники должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями согласно    СНиП  2.09.04.

6.8. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складирования комплектующих материалов следует принимать меры, обеспечивающие сохранность тары с продукцией от механических повреждений, а также соблюдать требования ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, ДБН Г.1-4.

6.9.  При выполнении облицовочных работ на строительных объектах следует соблюдать требования  правил пожарной безопасности в Украине, введенных в действие приказом  № 400 МВД Украины от 22.06.95 г. 6.5.

К качестве огнетушащего состава при тушении пенополистирола рекомендуется применять воду, воздушно-механическую пену, огнетушащие порошковые составы классов  А и Б.

Пожаробезопасность должна достигаться максимально-возможным применением в конструктивных элементах негорючих веществ и материалов по ГОСТ 12.1.004.

6.10. При использовании строительных машин, механизмов и инструмента следует соблюдать требования безопасности, установленные  ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 12.2.013, ГОСТ 12.3.033, СНиП 3-4-80, ГОСТ 12.2.087 и ГОСТ 12.2.071.

6.11. Уровень шума на рабочих местах не должен превышать предельно допустимых  значений, установленных ГОСТ 12.1.003 и ДСН 3.36.037. Контроль уровня шума на рабочих местах следует выполнять в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.1.050.

6.12. Все работники должны быть обеспечены питьевой водой по ГОСТ 2874 и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) согласно требованиям ГОСТ 12.4.011.

6.13. Промывные воды, образующиеся при промывке оборудования, мытье инструмента и тары из-под растворных смесей, следует утилизировать согласно требованиям ДСанПиН 2.2.7.029.

Запрещается сливать в водоемы и канализацию промывные воды, а также отходы, которые образуются в процессе приготовления растворных смесей.

6.14. При использовании абразивного инструмента необходимо убедиться в отсутствии трещин на абразивном круге, прочность закрепления его на корпусе.

6.15. Во время работы с электроинструментом следует внимательно наблюдать за состоянием электрокабелей, отсутствием резких перегибов, образованием петель.

6.16. При работе с высотным оборудованием (строительные лесы, подмости и пр.)  необходимо проверить надежность опоры, устойчивость конструкции и прочность прикрепления элементов. Концы настилов должны располагаться на опорах. Зазор между досками настилов допускается  не более 10мм. Толщина досок должна быть не менее 50 мм. Недопустимо расположение стыков настила и досок между опорами. Бортовая доска должна быть высотой не менее 150мм от уровня настила. На настилах, перилах лестниц не должно быть торчащих гвоздей и скоб. Настилы должны быть очищены от мусора. Лестницы, трапы и мостики  должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительных поясов. Максимальный прогиб настила от располагаемой на настиле нагрузки не должен превышать 0.2м.

7. Материально-технические ресурсы.

Расходы  материалов, необходимых для облицовывания 100м2 поверхности

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.1

| Наименование материалов | Нормативный документ | Назначение | Ед. изм. | Расход материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плитка керамическая | ГОСТ 6141-91 ГОСТ 6787-90 | Для облицовывания поверхности стен и пола | м2 | 98 |
| Гипсокартонная плита | ГОСТ 6266-97 | Для облицовывания поверхности стен | м2 | 100 |
| Клей для плитки ТОКАН-СК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Цементно-полимерный клей для плитки (водопоглощение основания более 5%) | кг | 540 |
| Клей для плитки ТОКАН-1СК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Цементно-полимерный клей для плитки (водопоглощение основания более 3%) | кг | 560 |
| Клей для природных материалов ТОКАН-2СК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Цементно-полимерный клей для керамогранита, природного камня, стекла | кг | 250 |
| Клей для природных камней (белый) ТОКАН-3СК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Белый цементно-полимерный клей для природных материалов светлых тонов | кг | 260 |
| Клей для штучных материалов ТОКАН-4СК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Гипсово-полимерный клей для приклеивания листов гипсокартона, штучных материалов внутри здания | кг | 200 |
| Эластичный клей ТОКАН-2МСК | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Для приклеивания материалов на основаниях с незначительными деформациями | кг | 260 |
| Грунтовка глубокопроникающая ТОКАН-Гр1 | ТУ У В.2.7.-24.3-30509305-001-2003 | Мелкодисперсионная для грунтования поверхности | кг | 10-20 |
| Грунтовка глубокопроникающая ТОКАН-Гр2 | ТУ У В.2.7.-24.3-30509305-001-2003 | Крупнодисперсионная для грунтования поверхности | кг | 10-20 |
| Смесь для заполнения швов белая ЗБС | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Заполнение швов между плитками при ширине 2-4 мм. | кг | 15-30 |
| Смесь для заполнения швов серая ЗСС | ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Заполнение швов между плитками при ширине 2-4 мм. | кг | 15-30 |
| Герметизирующая мастика | - | Для герметизации швов между плитками в помещениях с повышенной влажности | кг/м.п. | Расход указан на заводской упаковке |
| Герметизирующая лента | - | Устройство деформационных швов плитками и санитарным оборудованием | м.п. | По факту |
| Армирующая лента бумажная | - | Армирование швов между гипсокартонными плитами | м.п. | По факту |
| Армирующая лента из стекловолокна самоклеющая | - | Армирование швов между гипсокартонными плитами | м.п. | По факту |
| Лента липкая (малярка) | - | Предотвращение загрязнения поверхности | м.п. | По факту |
| Дистанционные крестики | - | Фиксирование положения плитки, устройство межплиточного шва одного размера | шт. | 100 |

Сводная калькуляция трудовых затрат на облицовывание100м2 поверхности внутри здания

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.2

| № п/п | Обосно-вание | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Затраты труда на ед.изм., чел-ч | Сред-ний разряд рабо-чих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт облицовки |
| 1 | РЭСНр 13-19-1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой в одном месте до 10 шт. | 100 шт | 43,73 | 4 |
| 2 | РЭСНр 13-19-2 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой в одном месте до 45 шт. | 100 шт | 33,33 | 4 |
| 3 | РЭСНр 13-19-3 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой в одном месте до 10 шт. | 100 шт | 74,91 | 4 |
| 4 | РЭСНр 13-19-4 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой в одном месте до 45 шт. | 100 шт | 57,59 | 4 |
| 5 | РЭСНр 13-19-5 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток карнизных до 10 шт. | 100 шт | 40,76 | 4 |
| 6 | РЭСНр 13-19-6 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток плинтусных до 10 шт. | 100 шт | 40,76 | 4 |
| Подготовка основания |
| 7 | ЕНиР Е8-1-1 | Очистка стен от наплава бетона или раствора вручную | 100м2 | 124 | 2 |
| 8 | ЕНиР Е8-1-2 | Грунтование поверхности основания составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» | 100м2 | 10,5 | 3 |
| Облицовывание подготовленной поверхности |
| 9 | РЭСНр 20-15-3 | Приготовление клеевых растворных смесей «ТОКАН» вручную | 1м3 | 4,6 | 2 |
| 10 | РЭСНр 13-22-1 | Облицовка поверхностей керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 434,53 | 4 |
| 11 | РЭСНр 13-22-3 | Облицовка поверхностей керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 | 426,93 | 4 |
| 12 | РЭСНр 13-22-5 | Облицовка поверхностей керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону | 100м2 | 717,26 | 4,4 |

Сводная калькуляция на облицовывание 100м2  поверхности снаружи здания

Приложение справочное рекомендуемое

Таблица 7.3

| № п/п | Обосно- вание | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Затраты труда на ед.изм. чел-ч | Сред-ний разряд рабо-чих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка основания |
| 1 | РЭСНр 13-37-1 | Простукивание облицовки фасадов с земли и лесов | 100м2 | 5,16 | 2 |
| 2 | РЭСНр 13-17-1 | Разборка облицовки стен из плит мраморных | 100м2 | 444,51 | 3 |
| 3 | РЭСНр 13-17-2 | Разборка облицовки стен из плит гранитных | 100м2 | 792,5 | 3 |
| 4 | РЭСНр 13-17-3 | Разборка облицовки стен из плит известняка | 100м2 | 708,02 | 3 |
| 5 | РЭСНр 13-17-4 | Разборка облицовки стен из плит железобетона | 100м2 | 662,15 | 3 |
| 6 | РЭСНр 13-17-5 | Разборка облицовки стен из керамических плиток | 100м2 | 122,6 | 2,3 |
| 7 | РЭСНр 13-20-1 | Промывка облицовки поверхностей стен | 100м2 | 29,21 | 2 |
| 8 | ЕНиР Е8-1-1 | Очистка стен от наплывов бетона или раствора (вручную) | 100м2 | 124 | 2 |
| 9 | ЕНиР Е8-1-2 | Грунтование поверхности основания составом «ТОКАН-Гр1», «ТОКАН-Гр2» | 100м2 | 10,5 | 3 |
| 10 | ЕНиР Е1-19 | Подача керамических фасадных плит от места складирования до места подъема на расстояние до 10м (на каждые последующие 10м добавлять 0,39 чел-ч) | 1т | 1,2 | 1 |
| 11 | ЕНиР Е11-76 | Подъем керамических фасадных плит на высоту до 10м (на каждые последующие 5м добавлять 0,15 чел-ч) | 1м3 | 2,55 | 2,5 |
| 12 | РЭСНр 20-15-3 | Приготовление клеевых растворных смесей «ТОКАН» вручную | 1м3 | 4,6 | 2 |
| 13 | ЕНиР Е1-19 | Подача растворной смеси в таре от места приготовления до места подъема на расстояние до 10м (на каждые последующие 10м добавлять 0,39 чел-ч) | 1т | 1,2 | 1 |
| 14 | ЕНиР Е11-76 | Подъем растворной смеси в таре на высоту до 10м (на каждые последующие 5м добавлять 0,27 чел-ч) | 1м3 | 5,4 | 2,5 |
| Облицовывание подготовленной поверхности |
| 15 | РЭСНр 13-35-1 | Облицовка фасадов здания по бетонной и кирпичной поверхности стен и колонн керамической плиткой на полицементном растворе | 100м2 | 197,34 | 4,1 |
| 16 | РЭСНр 13-35-4 | Облицовка фасадов здания по бетонной и кирпичной поверхности стен плиткой типа «кабанчик» | 100м2 | 438,86 | 3,8 |
| 17 | РЭСНр 13-35-5 | Облицовка фасадов здания по бетонной и кирпичной поверхности колонн плиткой типа «кабанчик» | 100м2 | 639,46 | 3,8 |
| 18 | РЭСНр 13-35-6 | Облицовка фасадов здания по бетонной и кирпичной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полицементном растворе | 100м2 | 299,81 | 3,8 |
| 19 | РЭСНр 13-35-7 | Облицовка колонн коврами из мелких керамических плиток на полицементном растворе | 100м2 | 333,96 | 3,8 |

8. Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в технологической карте.

Таблица 8.1

| Обозначение нормативного документа | Наименование |
| --- | --- |
| ТУ У В.2.7.-26.6-30509305-001-2003 | Смеси сухие строительные «ТОКАН» |
| ДСТУ Б В.2.7-22 | В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні технічні умови |
| ДБН В.2.6.-22-2001 | Конструкції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей |
| СНиП 3-4-80 | Техника безопасности в строительстве |
| ГОСТ 12.4.059-89 | Ограждения предохранительные инвентарные |
| ГОСТ 27324 | Ведра полиэтиленовые |
| ГОСТ 9533-81 | Кельмы, лопатки и отрезовки |
| ГОСТ 10529 | Теодолиты. Общие технические условия |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные |
| ГОСТ 21196-75 | Влагомеры нейтронные |
| ГОСТ 25782-90 | Правила, терки и полутерки |
| ГОСТ 7948 | Отвесы стальные строительные |
| ГОСТ 166 | Штангенциркули |
| ГОСТ 427 | Линейки металлические измерительные |
| ГОСТ 7502 | Рулетки измерительные металлические |
| ГОСТ 11775 | Киянки формовочные |
| ГОСТ 577 | Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм |
| ГОСТ 25706 | Лупы. Типы. Общая характеристика |
| ГОСТ 8074 | Микроскопы |
| ГОСТ 29027 | Влагомеры твердых и сыпучих веществ |
| ГОСТ 10528 | Нивелиры. Общие технические условия |
| ГОСТ 12.1.005-88 | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Вредные вещества |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.026-76 | Цвета сигнальные и знаки безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.020-80 | Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Пожарная безопасность. Общие требования безопасности |
| ДБН Г.1-4 | Правила перевозки, складирования и сохранения материалов, изделий, конструкций и оборудования в строительстве |
| ГОСТ 12.2.011 | Инструмент абразивный. Правила и нормы безопасной работы |
| ГОСТ 12.3.033 | Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ДСН 3.36.037 | Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку |
| ГОСТ 2874 | Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. |
| ГОСТ 12.4.011 | Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ДСанПиН 2.2.7.029 | Комунальна гігієна. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту |
| ГОСТ 12.1.050 | Методы измерения шума на рабочих местах |
| ЕНиР | Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы |
| РЭСНр | Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы |

9.Гидроизоляция  «ТОКАН-ГИ».

ТОКАН - ГИ

Гидроизоляция обмазочная цементно-

полимерная армированная гидрофобная.

Для наружных и внутренних работ.

Расход на 1м2 слоем 1мм – 1,0-1,3кг.

9.1. Свойства:

- водонепроницаемая;

- паропроницаемая;

- морозостойкая;

- прочно сцепляется с любыми (кроме битумных) основаниями;

- гидрофобная;

- экологически безопасна;

- легко наносится на поверхность основания.

9.2.Область применения:

- обмазочная гидроизоляции стен снаружи зданий и сооружений;

- создание защитного изоляционного слоя на стенах и потолках в помещениях с повышенной влажностью;

- обмазочная гидроизоляции стен подвалов;

- гидроизоляция стыков конструкций  в ванных комнатах;

- обмазочная гидроизоляции утеплителя;

- вертикальная гидроизоляции фундаментов;

- горизонтальная  гидроизоляции стен;

- заделка стыков канализационных труб из чугуна, керамики, бетона и полимерных материалов;

- устройство гидроизоляционного покрытия примыкания кровель к лифтовым шахтам, вентканалам, парапетам, слуховым окнам и т.п.

Гидроизоляционные работы (согласно требованиям ДБН В.2.6-22-2001) необходимо производить после  следующих работ:

- монтаж и бетонирование ограждающих конструкций сооружения;

- замоноличивание стыков между сборными элементами конструкций;

- установка и сварка закладных деталей, конструктивных элементов вводов инженерных коммуникаций и других элементов.

9.3.Подготовка основания.

Основание должно быть ровным, паропроницаемым, плотным, имеющиеся на поверхности загрязнения должны быть тщательно удалены. Кирпичные и бетонные конструкции до начала гидроизоляционных работ должны быть выдержаны не менее 3 месяцев  после их возведения. Цементно-песчаные основания следует выдерживать в течение 28 суток после их устройства.

На поверхности основания не должно находиться материалов, уменьшающих адгезию с основанием (лакокрасочных покрытий, клея, битумных мастик и пр.)

Места возможной концентрации напряжений (стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей) в монолитных конструкциях, стыки между элементами сборных ограждающих конструкций, а также места ввода в конструкцию коммуникаций, водоподающих и водоотводящих труб необходимо загерметизировать составами на силиконовой основе. Герметизирующий состав следует наносить на поверхность конструкции, предварительно высушенную до влажности не более 2%. Гидроизоляционные составы следует наносить на изолируемые поверхности после затвердения герметизирующих составов.

Трещины, отколы и прочие дефекты необходимо расшить, прогрунтовать и заделать. Основание обязательно обработать составами «ТОКАН-Гр1» или «ТОКАН-Гр2». Для конструкций, находящихся в условиях эксплуатации с повышенной влажностью следует прогрунтовать дополнительно.

Выравнивание поверхностей, а также заделку дефектных мест в конструкциях не допускается выполнять материалами, предназначенными для устройства гидроизоляции.

9.4.Выполнение работ.

Работы следует производить при температуре  основания от +5ºС до +30ºС, относительной влажности воздуха 60% и температуре воздуха 18-20ºС. Если температурно-влажностные показатели не соответствуют вышеперечисленным, то возможно изменение сроков схватывания  растворной смеси и времени набора прочности материала.

Растворную смесь приготавливают непосредственно на участке строительной площадки. Температура смеси должна  составлять 20-30ºС, что позволит получить требуемую консистенцию. При снижении температурных показателей смеси вязкость повышается, что приводит к увеличению воды затворения. Количество воды затворения может быть изменено не более чем на 5%.

Перемешивание растворной смеси необходимо производить низкооборотной дрелью с винтовой насадкой в течение 2 минут, затем выдержать без перемешивания 5 минут (это дает возможность полному растворению все имеющихся добавок). Затем снова перемешать в течение 2 минут. Смесь полностью готова к употреблению.

При производстве работ запрещается восстанавливать начальную подвижность загустевшей растворной смеси добавлением воды. Загустевшую смесь следует повторно перемешать и первоначальная подвижность восстановится.

Гидроизоляция наносится в два слоя. Первый слой готовится более подвижной консистенции и наносится жесткой щеткой на влажное основание. Второй слой  наносится после подсыхания первого слоя, но не ранее, чем через 1 сутки. Растворная смесь для второго слоя приготавливается с меньшим количеством воды. В качестве инструмента применяется шпатель.

Приготовленную растворную смесь рекомендуется уложить в течение 1 часа с момента затворения водой сухой смеси.

Свежеуложенные слои гидроизоляции следует предохранять от пересыхания и прямого попадания влаги в течение 1 суток.

Проверка качества работ по устройству гидроизоляции

Таблица 9.1

| Контролируемый параметр | Метод контроля | Средства контроля |
| --- | --- | --- |
| Толщина каждого слоя гидроизоляционного состава | Измерение толщины окрасочной гидроизоляции в процессе нанесения (по расходу изоляционных составов) | Весы (ГОСТ 29329); объемометр |
| Количество слоев гидроизоляционных составов | Визуально – в процессе выполнения работ | - |
|  | Вскрытие участка гидроизоляционного покрытия до основания | Скарпель; нож; металлическая линейка (ГОСТ 427) |
| Продолжительность выдерживания каждого гидроизоляционного покрытия до набора им необходимой прочности | Определение продолжительности выдерживания каждого слоя до нанесения последующего | Часы (ГОСТ 3145 и ГОСТ 10733) |
| Прочность сцепления гидроизоляционного слоя с основанием | Измерение прочности сцепления (по контрольным образцам) | Приспособление для определения прочности сцепления (ГОСТ 28089) |

9.5. Техника безопасности при проведении работ по устройству гидроизоляции.

При производстве гидроизоляционных работ следует выполнять требования СНиП III -4-80.

Все работающие перед началом производства работ должны быть ознакомлены  с безопасными приемами производства работ, правилами техники безопасности, пройти соответствующий инструктаж.

Складирование сухих смесей следует производить в закрытых складах,  расположенных на стройплощадке или внутри отделываемого здания.

Временные склады необходимо располагать вне опасной зоны здания. Величину опасной зоны необходимо принимать по таблице 1 СНиП III -4-80.

При приготовлении составов вне помещений необходимо предусмотреть защиту сухих смесей от атмосферных осадков (тенты, пленки).

Перед началом работы производится осмотр установки, при котором проверяется: соответствие напряжения сети и электродвигателя, отсутствие посторонних предметов на узлах установки и в засыпаемых в смеситель сухих смесях, состояние болтовых соединений, величину зазоров между лопастями и корпусом, исправность пускового устройства и заземления,  отсутствие повреждения изоляции электропроводки.

Во время нанесения штукатурных составов механизированным способом категорически запрещается сгибать или переламывать шланги. При закупорке шланга или форсунки пистолета образовавшуюся пробку устраняют продуванием (форсунку предварительно снимают).

Рабочие, участвующие в приготовлении и нанесении полимерминеральных составов, должны работать в защитных очках.

При подключении к электросети, установку необходимо заземлить отдельно. Лица, обслуживающие установку, должны быть обучены приемам освобождения пострадавшего от электрического тока и правилам оказания первой помощи. К работе с механизмами и механизированным ручным инструментом допускают рабочих, прошедших специальную подготовку.

Запрещается применение неисправных механизмов и ручного механизированного инструмента. При обнаружении неисправности механизмов и образовании пробок в трубопроводах работу следует прекратить. Перед началом смены необходимо проверить исправность лесов, механизмов и инструмента. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены до начала работ.

Запрещается:

-работать при неисправном оборудовании;

-допускать к работам посторонних;

-отсоединять воздушные, растворные и водяные шланги и рукава под давлением;

-производить разборку, ремонт, регулировку, смазку и крепление узлов и деталей во время работы установки;

-оператору машины открывать шкаф и самому производить ремонт оборудования;

-перемещать работающую установку;

-оставлять без надзора установку, подключенную к сети;

-работать на установке без заземления.

Приготовление и применение полимерных составов следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75, погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

При применении полимерных составов следует применять индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.103.

Операторы, наносящие растворы должны работать в защитных очках.

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.  Не допускается сушка и обогрев поверхностей жаровнями, огнеметами, продуктами сгорания топлива и их смесью с воздухом.

Рабочие, занятые устройством гидроизоляции, должны иметь спецодежду, респираторы, каски, безвредные моющие средства, защитные пасты и т.д., должны быть обеспечены бытовыми помещениями, питьевой водой. Бытовые, складские и подсобные помещения, а также места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

9.6. Рекомендации.

Гидроизоляция «ТОКАН-ГИ» обладает сильно выраженным гидрофобным эффектом, поэтому, при необходимости нанесения последующих отделочных слоев, поверхность необходимо обработать грунтовочным составом «ТОКАН-Гр1».

Заделку стыков сантехнического оборудования необходимо производить смесью, затворенной минимально допустимым количеством воды.

Ходить и производить дальнейшие работы по покрытию можно через 3 суток, а к эксплуатации покрытие будет готово через 7 суток.

9.7. Упаковка.

Многослойные бумажные мешки массой нетто 20кг.